| 课桌凳技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备 名称 | 技术指标 |  |
| 课 桌 | 整体规格 | 600*450*760mm钢木结构（成品11.3千克以上） |
|  | 桌面规格 | 600*450mm，厚度15mm |
|  | 桌面材质 | 采用多层板PVC封边，桌面为黄橘色 |
|  | 桌斗规格 | 500*340*170mm,采用0.7mm厚冷轧板一次冲压成型，双侧带铁书包挂钩 |
|  | 桌架 | 桌架竖撑采用四根25mm×50mm×1.2mm椭圆管，地脚采用30*60*1.2mm椭圆管 |
|  | 书包框 | 主管采用20*20*1.2mm方管推弯成U型，辅料采用⊙0.6钢筋焊接成型 |
|  | 外观 | 经喷砂抛丸去油除锈处理，静电喷塑，高温固化。喷塑后外表光滑，整洁 |
|  | 脚垫 | 脚套采用橡胶塑料注模成型，自锁扣加固 |
|  | 组装 | 桌面板与钢架组装后，应牢固、可靠。全部采用止退螺帽 |
|  | 要求 | 所有钢材必须符合国家相关标准，焊接采用二氧化碳保护焊焊接，保证焊缝平整光滑，无漏焊、假焊，焊接后保证整体平稳，桌架无倾斜等不良现象，放置平稳，无晃动，钢架部分为灰白色。设计、制造的课桌安全、美观符合工业产品质量标准。 |
| 课 凳 | 整体规格 | 350*250*430mm钢木结构（成品5.5千克以上） |
|  | 凳面规格 | 350*250mm，厚度15mm |
|  | 凳面材质 | 采用多层板，外包铁皮凳框，凳面为黄橘色 |
|  | 凳架 | 竖撑采用四根25mm×50mm×1.2mm椭圆管，拉撑采用25mm×50mm×1.2mm椭圆管 凳面托采用15*30*1.0mm矩形管焊接成型 |
|  | 外观 | 经喷砂抛丸去油除锈处理，静电喷塑，高温固化。喷塑后外表光滑，整洁 |
|  | 脚垫 | 脚套采用橡胶塑料注模成型，自锁扣加固 |
|  | 组装 | 凳面与钢架组装后，应牢固、可靠 |
|  | 要求 | 所有钢材必须符合国家相关标准，焊接采用二氧化碳保护焊焊接，保证焊缝平整光滑，无漏焊、假焊，焊接后保证整体平稳，桌架无倾斜等不良现象，放置平稳，无晃动，钢架部分为灰白色。设计、制造的课桌安全、美观符合工业产品质量标准 |